SILVER

действует с 1 января 2018 г.

п.г.т. Новоспасское

**www.silver73.ru**

Прайс-лист



****

***Нас рекомендуют***

***даже конкуренты!***

**О предприятии**

**«SILVER» (ИП Карандашев А.А.) специализируется на выпуске продукции из высокопрочного бетона, методом вибролитья с микроармированием.**

**Наши изделия отличаются высоким качеством и выполнены по современной технологии «Систром». Мы сотрудничаем с ООО «Холсим (Рус)», поэтому наш цемент отвечает всем государственным стандартам.**

**Мы производим:**

* **Тротуарную плитку**
* **Брусчатку**
* **Бордюры, сливы**
* **Облицовочный искусственный камень**
* **Ступени, подступень, декоративные изделия**

**и другую продукцию**

**Для производства наших изделий из высокопрочного бетона мы используем только самые качественные материалы: цемент марки М500 Д0 («Holcim» ООО «Холсим (Рус)»), специальный обогащенный строительный (речной) песок, пластификаторы, пигменты, специальные фирменные материалы для придания прочности, повышение эластичности и износостойкости наших изделий.**

**Наши изделия отличаются:**

* **Высокими прочностными характеристиками**
* **Высокой морозостойкостью и долговечностью**
* **Разнообразной и долговечной цветовой окраской**
* **Антискользящей поверхностью**
* **Точными размерами**

**Преимущества тротуарной плитки**

Если вы привыкли полагать, что внешний облик вашего любимого города находится в зависимости исключительно от фантазии архитекторов и качества работы озеленителей, вы заблуждаетесь. Вообразите, что между великолепными зданиями или чудесными лужайками и клумбами пролегают старые потрескавшиеся дорожки, сделанные из асфальта или бетона. Согласитесь, что эстетика у подобной картины отсутствует полностью. Напрашивается сравнение с жилищем, богато обставленным современной бытовой техникой, оформленным роскошными обоями, но имеющим ужасный пол из старых досок.

Таким образом, городской облик значительно зависит от того, насколько качественно и эстетично отделаны его тротуары. С помощью новых методик удалось создать материал, мостить которым городские улочки можно с максимальным качеством и красотой. Данным материалом является тротуарная плитка. Да, еще совсем недавно она производилась исключительно в сером цвете и имела лишь две-три возможных формы. Сейчас она способна блеснуть поразительным богатством, касающимся и расцветок, и форм.

**Плюсы тротуарной плитки**

Начнем с такого преимущества тротуарной плитки, как долговечность. Материал этот способен прослужить многократно дольше, чем асфальт или бетон. Продолжая разговор о плюсах можно отметить легкость укладки тротуарной плитки, отличные эстетические показатели, простоту в случае необходимости ремонтных работ. Кроме того, на тротуарной плитке не могут образоваться лужи, так как вода просто уйдет в небольшие зазоры между отдельными экземплярами.

В последние годы весьма модным веянием стал ландшафтный дизайн. Хозяева магазинов стремятся облагородить территорию перед торговой точкой, дачники занимаются собственными участками. Конечно, вряд ли кто-то, пытаясь добиться внешней красоты личного участка, будет делать дорожки с помощью асфальта. Во многих европейских странах улицы выложены как раз таки тротуарной плиткой, что лишний раз говорит о ее высоком классе. Размышляя, выгодна ли тротуарная плитка, учтите и тот факт, что при очень жаркой погоде она почти не нагреется, не размякнет, в отличие от асфальта.

Плюсы тротуарной плитки стоит пополнить и тем фактом, что в случае нужды ремонта подземных коммуникаций, не потребуется грубого демонтажа. Участок дорожки просто аккуратно разбирается, при этом удается сохранить целостность каждой отдельной плитки.

По достоинству оценят преимущества тротуарной плитки и оформители. Можно варьировать форму и цвет, тем самым создавая прекрасные композиции и узоры на дорожках.

Конечно, чтобы вам удалось оценить все плюсы тротуарной плитки, нужно ответственно подойти к ее укладке. Не пренебрегайте подготовительными работами, правильно проводите выемку грунтового слоя, без ошибок предусмотрите требуемый уровень уклона и сделайте дренаж.

**Система скидок\***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Сумма заказа** | | **Скидка\*** |
| **Мерный товар, м²** | **Штучный товар, шт.** |
| до 5 м² | до 3000 руб. | без скидки |
| 5-15 м² | от 3000 до 10000 руб. | **3%\*\* от цены** |
| 16-30 м² | от 10000 до 15000 руб. | **4%\*\* от цены** |
| 31-50 м² | от 15000 до 25000 руб. | **5%\*\* от цены** |
| 51-75 м² | от 25000 до 35000 руб. | **6%\*\* от цены** |
| 76-99 м² | от 35000 до 50000 руб. | **7%\*\* от цены** |
| от 100 м² и выше | от 50000 руб. и выше | **8%\*\* от цены** |

***\* -*** *Скидки действуют только при* ***50% предоплате****, на усмотрение менеджера.*

***\* -*** *При увеличении яркости цвета по желанию клиента, наценка составляет* ***10% от расчетной цены.***

***\*\* - Во время проведения Акций скидки могут изменяться!***

**ВНИМАНИЕ!** При упаковке изделий на Евро поддоны, дополнительно взымается залоговая стоимость поддона (**100 рублей за поддон**), при возврате поддонов в течение календарного месяца, залоговая стоимость возвращается.

**Технические характеристики**

**(выпускаются по ГОСТ 17608-01):**

* Прочность на сжатие – от 60(600) МПа (кг/см²)
* Прочность на растяжение, при изгибе – от 6(60) МПа (кг/см²)
* Истираемость – не более 0,4 г/см²
* Морозостойкость – более 300 циклов
* Водопоглощение – менее 3%

**\*- Категории цвета (6 колонка в прайс-листе)**

Условные обозначения:

**1** – Серый цемент. Без добавления пигментов.

**2** – Серый цемент. Красный пигмент.

**3** – Серый цемент. Однотонный цвет (коричневый, желтый, черный пигменты).

**4** – Серый цемент. Однотонный цвет (белый, зеленый, синий пигменты).

**5** – Серый цемент. Многотонный цвет (два и более пигментов)

**Прайс-лист на изделия с 01.01.2018 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование изделия | Фото изделия | Размер, мм  **/**  Вес шт., кг | Еди-ница изме-рения | Кол-во шт. в м² | Кате-гория цвета**\*** | Цена руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Клевер Краковский 37 мм**  **+ половинки** | IMG_7897.jpg | 290×290×37  215×215×37  мм  3.900 кг  2.100 кг | м² | 12  12 | 1 | **430** |
| 2 | **470** |
| 3 | **490** |
| 4 | **510** |
| 5 | **510** |
|  |  |
| **Клевер Краковский 40 мм** |  | 290×290×40  215×215×40  мм  4.200 кг  2.300 кг | м² | 12  12 | 1 | **460** |
| 2 | **500** |
| 3 | **520** |
| 4 | **540** |
| 5 | **540** |
|  |  |
| **Клевер**  **Краковский 45 мм** | IMG_7889.jpg | 298×298×45  215×215×45  мм  5.200 кг  2.600 кг | м² | 11  11 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Клевер**  **Краковский 25 мм**  **+ половинки** | IMG_7883.jpg | 298×298×25  215×215×25  мм  3.200 кг  1.600 кг | м² | 11  11 | 1 | **350** |
| 2 | **390** |
| 3 | **410** |
| 4 | **430** |
| 5 | **430** |
|  |  |
| **Клевер Узорный** | IMG_7881.jpg | 267×218×25  мм  2.000 кг | м² | 27.5 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Круг**  **ХИТ ПРОДАЖ!!!** | IMG_7903.jpg | 250×250×25  мм  3.200 кг | м² | 16 | 1 | **300** |
| 2 | **340** |
| 3 | **360** |
| 4 | **380** |
| 5 | **380** |
|  |  |
| **Калифорния-дерево**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\фото для прайса 2016\IMG_5993.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Клевер**  **Квадратный** | IMG_7855.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Клевер Круг** | D:\фотографии\фото для прайса 2016\IMG_6161.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Восемь кирпичей** | D:\фотографии\фото для прайса 2016\IMG_6149.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Песчаник** | IMG_5780.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Песчаник II** | C:\Users\Сергей\Desktop\фото для прайса 2016\IMG_6048.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Калифорния** | IMG_7868.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Калифорния II** | D:\фотографии\фото для прайса 2016\IMG_6173.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Сетка** | 22.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Шагрень** | IMG_7870.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Шагрень II** | D:\фотографии\фото для прайса 2016\IMG_6186.JPG | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Гладкая** | IMG_7862.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Ялта**  **NEW**  **Эффект 3D** | C:\Users\Сергей\Desktop\ялта.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Срез**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\срез.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Три Доски**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\три доски.jpg | 300×300×30  мм  5.500 кг | м² | 11 | 1 | **340** |
| 2 | **380** |
| 3 | **400** |
| 4 | **420** |
| 5 | **420** |
|  |  |
| **Кирпич шагрень 30мм**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 200×100×30  мм  1.200 кг | м² | 50 | 1 | **390** |
| 2 | **430** |
| 3 | **450** |
| 4 | **470** |
| 5 | **470** |
|  |  |
| **Кирпич-сетка 35мм**  **+ половинки**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 250×125×35  мм  2.200 кг  1.100 кг | м² | 32 | 1 | **440** |
| 2 | **480** |
| 3 | **500** |
| 4 | **520** |
| 5 | **520** |
|  |  |
| **Мальта**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 150×150×50  мм  2.200 кг | м² | 44 | 1 | **540** |
| 2 | **580** |
| 3 | **600** |
| 4 | **620** |
| 5 | **620** |
|  |  |
| **Кремль**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 300×150×50  мм  4.600 кг | м² | 22 | 1 | **540** |
| 2 | **580** |
| 3 | **600** |
| 4 | **620** |
| 5 | **620** |
|  |  |
| **Антик V** | IMG_7911.jpg | 200×200×45  мм  3.500 кг | м² | 26,5 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Антик V +**  **Антик III** | images1.jpeg | 200×200×45  100×100×45  мм  3.500 кг  1.000 кг | м² | 25  6 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Антик II** | IMG_2184.jpg  IMG_2509.jpg | 200×100×45  мм  1.900 кг | м² | 50 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Антик II +**  **Антик III** | IMG_2294.jpg | 200×100×45  100×100×45  мм  1.900 кг  1.000 кг | м² | 44  11 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Клевер Квадрат**  **45 мм** | IMG_7935.jpg | 300×300×45  298×298×45  мм  6.500 кг  5.200 кг | м² | 11.2  2.8 | 1 | **510** |
| 2 | **540** |
| 3 | **560** |
| 4 | **580** |
| 5 | **580** |
|  |  |
| **Калифорния-дерево 50мм**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\фото для прайса 2016\IMG_5993.JPG | 300×300×50  мм  9.400 кг | м² | 11 | 1 | **540** |
| 2 | **580** |
| 3 | **600** |
| 4 | **620** |
| 5 | **620** |
|  |  |
| **Подсолнух** |  | 400×400×50  мм  17.000 кг | м² | 6.25 | 1 | **550** |
| 2 | **570** |
| 3 | **590** |
| 4 | **610** |
| 5 | **610** |
|  |  |
| **Кирпич**  *(шагрень)* | IMG_7918.jpg  IMG_2505.jpg | 200×100×60  мм  2.600 кг | м² | 50 | 1 | **660** |
| 2 | **700** |
| 3 | **720** |
| 4 | **740** |
| 5 | **740** |
|  |  |
| **Брук римский**  *(шагрень)* | C:\Users\Сергей\Desktop\IMG_6232.JPG | 120х120х60мм  120х60х60 мм  1.700 кг  0.850 кг | м² | 35 | 1 | **690** |
| 2 | **730** |
| 3 | **750** |
| 4 | **770** |
| 5 | **770** |
|  |  |
| **Бордюр**  **500×200×30мм**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 500×200×30  мм  6.300 кг | шт. | – | 1 | **50** |
| 2 | **65** |
| 3 | **80** |
| 4 | **90** |
| 5 | **90** |
|  |  |
| **Бордюр**  **500×200×40мм** | IMG_5788.JPG | 500×200×40  мм  7.700 кг | шт. | – | 1 | **65** |
| 2 | **85** |
| 3 | **100** |
| 4 | **120** |
| 5 | **120** |
|  |  |
| **Бордюр**  **500×200×50мм**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\yTYkZaJjjrk.jpg | 500×200×50  мм  10.500 кг | шт. | – | 1 | **80** |
| 2 | **100** |
| 3 | **120** |
| 4 | **135** |
| 5 | **135** |
|  |  |
| **Бордюр**  **500×210×70мм** | IMG_7925.jpg | 500×210×70  мм  13.400 кг | шт. | – | 1 | **100** |
| 2 | **135** |
| 3 | **155** |
| 4 | **170** |
| 5 | **170** |
|  |  |
| **Бордюр**  **1000×220×75мм**  **NEW** | **НЕТ ФОТО** | 1000×220×75  мм  37.000 кг | шт. | – | 1 | **220** |
| 2 | **260** |
| 3 | **280** |
| 4 | **300** |
| 5 | **300** |
|  |  |
| **Слив**  **500×160×50мм** | IMG_7932.jpg | 500×160×50  мм  7.000 кг | шт. | – | 1 | **55** |
| 2 | **75** |
| 3 | **90** |
| 4 | **110** |
| 5 | **110** |
|  |  |
| **Скальник**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\38a211efee2c67a44695cd850abf9037.jpg | 250×80×12  мм  0.500 кг | м² | 48 | 1 | **400** |
| 2 | **440** |
| 3 | **460** |
| 4 | **480** |
| 5 | **480** |
|  |  |
| **Камень Колотый** | IMG_7906.jpg | 250×165×20  мм  33.600 кг | м² | 24 | 1 | **400** |
| 2 | **440** |
| 3 | **460** |
| 4 | **480** |
| 5 | **480** |
|  |  |
| **Ступень** | IMG_7892.jpg | 300×300×30  мм  5.000 кг | шт. | – | 1 | **36** |
| 2 | **40** |
| 3 | **44** |
| 4 | **48** |
| 5 | **48** |
|  |  |
| **Подступень** | IMG_7896.jpg | 300×150×30  мм  2.700 кг | шт. | – | 1 | **16** |
| 2 | **18** |
| 3 | **20** |
| 4 | **22** |
| 5 | **22** |
|  |  |
| **Козырек**  **двухскатный гладкий** | D:\фотографии\фото для прайса 2016\IMG_6198.JPG | 500х180х45мм  7.000 кг | шт. | – | 1 | **70** |
| 2 | **90** |
| 3 | **120** |
| 4 | **150** |
| 5 | **150** |
|  |  |
| **Козырек**  **Четырех-скатный**  **Медуза** | 12657150406908.jpg | 450×450х105 мм  22.500 кг | шт. | – | 1 | **240** |
| 2 | **300** |
| 3 | **400** |
| 4 | **500** |
| 5 | **500** |
|  |  |
| **Стопы**  **правая и левая** | 7580.jpg | 300×530×45  мм  11.900 кг | шт. | – | 1 | **100** |
| 2 | **130** |
| 3 | **150** |
| 4 | **160** |
| 5 | **160** |
|  |  |
| **Пенёк**  **NEW** | C:\Users\Сергей\Desktop\_1_20160623_1109510707.jpg | 300×300×50  мм  7.000 кг | шт. | – | 1 | **80** |
| 2 | **100** |
| 3 | **115** |
| 4 | **130** |
| 5 | **130** |
|  |  |

****

**Наш адрес:**

433870, Ульяновская область, п.г.т. Новоспасское, ул. Механизации, д.1

**Наши контакты:**

**Тел.:** **8 (927) 817-92-94** – директор

**8 (927) 824-71-73, 8 (937) 209-2-777** – менеджер


**Интернет-сайт: http://www.silver73.ru/**

**E-mail:** [**ip-karandashev-73@yandex.ru**](mailto:ip-karandashev-73@yandex.ru)**;** [**silver73.ru@yandex.ru**](mailto:silver.73-region@yandex.ru)

**Режим работы**: с 8-00 ч. до 18-00 ч., без перерыва,

Воскресение: выходной.

**Схема проезда:**

******